| Název veřejné zakázky | Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, I. etapa |
| --- | --- |
| Evidenční číslo | 362804 |
| Název zadavatele | Pardubický kraj |
| Sídlo | Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11 |
| IČ | 70892822 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman |

V Praze, dne 22. 11. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče

Mám dotaz ohledně skladby sanací.

Ve vzorových příčných řezech je uvedeno: TECHNOLOGIE OBNOVY ”A1” SANACE KRAJE VOZOVKY.

Skladby sanací nemohu nikde v dokumentaci najít, ptám se tedy jaké skladby sanací jsou?

Ještě jeden dotaz. Je vyhotovena technická zpráva komunikací? TZ jsem v ZD nenašel.

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 4

Zadavatel upřesňuje, že Technické zprávy v dokumentaci stupně PDPS se nezpracovávají (viz Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, čl. 8.1.7).

Na základě výzvy k poskytnutí upřesňujících informací ke skladbám vrstev komunikací vč. sanací sdělujeme následující:

TECHNOLOGIE OBNOVY VOZOVKY „A“

KM 40,931 – KM 42,200

Frézování, sanace okrajů, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt (zvýšení nivelety o 90 mm.

FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~90 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008

RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RS CA (na místě);	180 mm;	TP 208
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	270 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		90 mm

SANACE KRAJE VOZOVKY  –  KONSTRUKCE „A1“

Místa a šířka jednotlivé sanace kraje je určená v situaci. Pro upřesnění míst použití této technologie se provede prohlídka vozovky za účasti TDI, projektanta, zhotovitele.

FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~90 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008

RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RS CA (na místě);	180 mm;	TP 208

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1:2006

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin 500 mm	ČSN 736133:2010

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	300 g/m2

CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	620+500 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		90 mm

POZNÁMKA - Výměna aktivní zóny

V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně se navrhuje výměna aktivní zóny vozovky v tloušťce 500 mm. Výměna aktivní zóny se provede až po odsouhlasení technického dozoru investora.

TECHNOLOGIE OBNOVY VOZOVKY „B“

KM 42,200 – KM 44,607

Odstranění části krytových vrstev, lokální úpravy a pokládka nového dvouvrstvého krytu (zvýšení stávající nivelety o 50 mm)

FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~60 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22+; 50/70	60 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	110 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		50 mm

SANACE KRAJE VOZOVKY  –  KONSTRUKCE„B1“

Místa a šířka jednotlivé sanace kraje je určená v situaci. Pro upřesnění míst použití této technologie se provede prohlídka vozovky za účasti TDI, projektanta, zhotovitele.

FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~90 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22+; 50/70	60 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008

STABILIZACE CEMENTEM	SC C3/4 0/32	200 mm;	TP 208

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200 mm;	ČSN 73 6124-1:2006

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm;	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin 500 mm	ČSN 736133:2010

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	300 g/m2

CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	660+500 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		50 mm

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY  –  KONSTRUKCE„BUS“

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+; 50/70	60 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm;	ČSN 73 6124-1:2006

ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm;	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin 500 mm	ČSN 736133:2010

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	300 g/m2

CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	450+500 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		90 mm

KONSTRUKCE „CH – DL“ – CHODNÍK DLÁŽDĚNÝ- D2-D-1-CH-PII

DLAŽBA; BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ;	DL 60;	60 mm;	ČSN 73 6131:2010
DROBNÉ KAMENIVO	L 0/4 GF80; 	30 mm;	ČSN EN 13242+A1 
ŠTĚRKODRŤ	ŠDb 0/32 GN; 	150 mm; 	ČSN 736126-1:2006
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	300 g/m2
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE VOZOVKY:         	240 mm

Poznámka – tato skladba se použije pouze v případě, že vlivem stavby dojde k rozebrání zpevněných ploch u objektů čekáren u autobusových zálivů.

Konstrukce "O - AC" – AB SJEZD - D2-N-3-VI-PII

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11;	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
R-mat	40 RA 0/8	50 mm;	ČSN EN 13108-8:2008
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63 Ge; 	150 mm; 	ČSN 736126-1:2006
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE VOZOVKY:         	250 mm

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

Vyrovnány z:

R-mat	40 RA 0/8	100 mm;	ČSN EN 13108-8:2008

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem