SPECIFIKACE POVRCHŮ

k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:					NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
						k.ú. Pardubičky, p.č. st. 1360
						ul. Průmyslová, 530 03 Pardubice

OBJEDNATEL:				Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
						Průmyslová 450
						530 03 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Ing. Ivo Junek
						Míru 786/26
						571 01 Moravská Třebová – Předměstí 
				HIP:		Miroslav Stejskal

PROJEKTANT:		Miroslav Stejskal

Ing. František Kladiva


ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Ivo Junek

ČÍSLO ZAKÁZKY:		B0823

DATUM:	VI.2024

STAVEBNÍ OBJEKT:		D1-01 – VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

ČÁST:					D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:			D1-01-1.09

| OZN. | VZHLED (referenční obrázek) | POPIS |
| --- | --- | --- |
| Podlahy – dlažba a povlakové krytiny |  |  |
| F1 |  | Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, v roli, pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka), svařovaná - Dekor světlý pohledový beton - Podlahový navigační systém – pásky ze stejného materiálu, dekor černá/tmavě šedá Požadované vlastnosti: - min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm) - Protiskluznost za mokra R10 - Odolnost proti opotřebení ≤ 2.2 mm3 - Odolnost proti nožičce nábytku - Povrchová úprava odolná proti skvrnám - Kročejový útlum 10 dB |
| F2 |  | Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, v roli, pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka), svařovaná - Dekor dub přírodní Požadované vlastnosti: - min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm) - Protiskluznost za mokra R10 - Odolnost proti opotřebení ≤ 2.2 mm3 - Odolnost proti nožičce nábytku - Povrchová úprava odolná proti skvrnám - Kročejový útlum 10 dB |
| F3 |  | Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, lamelová nebo v roli, pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka) - Dekor dub přírodní Požadované vlastnosti: - min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm) - Protiskluznost za mokra R10 - Odolnost proti opotřebení ≤ 2.2 mm3 - Odolnost proti nožičce nábytku - Povrchová úprava odolná proti skvrnám - Kročejový útlum 10 dB |
| F4 |  | Keramická dlažba slinutá rektifikovaná - Dekor teraco, matný povrch - Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí) Požadované vlastnosti: - Formát 600x600 mm, tl. 10 mm - Protiskluznost za mokra R10 - Barevná stálost - Odolnost proti úklidovým prostředkům A |
| F5 |  | Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory - Dekor světlé dřevo (bříza) - Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí) Požadované vlastnosti: - Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm - Protiskluznost za mokra R9A - Barevná stálost - Odolnost proti úklidovým prostředkům A |
| F6 |  | Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory - Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí) - Dekor tmavé dřevo (kaštan) Požadované vlastnosti: - Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm - Protiskluznost za mokra R9A - Barevná stálost - Odolnost proti úklidovým prostředkům A |
| F7 |  | Epoxidový podlahový nátěr: • příprava podkladu broušením diamantovým segmentem • oprava lokálních poruch • přebroušení opravených ploch • penetrace povrchu epoxidovou pryskyřicí s posypem křemičitým pískem • metakrylátová (epoxidová) pryskyřice se vsypem křemičitého písku zrnitosti 0,2-0,8 mm • přebroušení povrchu • finální povrchová úprava epoxidovým silnovrstvým popř. dvojitým nátěrem |
| F8 |  | Čistící zóna – rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, výška 13-16 mm - Barva černá/šedá – dle investora - Pro prostory s velkým pohybem lidí - Umístěno v 1.01 Zádveří – vyříznout na míru podle tvaru a rozměru místnosti, volně položeno mezi stěny a dveře - Podlaha pod rohoží bude vyspravena vyrovnávací stěrkou |
| Stěny – obklady, malby, stěrky a omítky |  |  |
| W1 |  | Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory - Dekor bílá hladká, - Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm (pro nové kce; u stávajících kcí nalepit na stávající očištěnou a napenetrovanou omítku) - Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí) Požadované vlastnosti: - Formát min. 300x250 mm, tl. 7 mm - Barevná stálost - Odolnost proti úklidovým prostředkům A |
| W2 |  | Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory - Dekor teraco, matný povrch (stejný jako F.04) - Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm (nová nebo původní) - Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí) Požadované vlastnosti: - Formát 600x600 mm, tl. min. 7 mm - Barevná stálost - Odolnost proti úklidovým prostředkům A |
| W3 |  | Obklad z betonu nebo sádry, na lepidlo - Dekor bílá cihla, šedé spárování - Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm (pro nové kce; u stávajících kcí nalepit na stávající očištěnou a napenetrovanou omítku) |
| W4 |  | Lamelový akustický panel, použitý pro obklad stěn. - Materiál MDF + dýha - Dekor dub přírodní (nebo podobný) - Černý podklad - Na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm |
| W5 |  | Malba disperzní interiérová, se zvýšenou odolností proti otěru, na novém štuku/na SDK stěně, barva bílá - W1a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat - W1b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm |
| W6 |  | Dekorativní interiérový nátěr/stěrka, efekt hrubého betonu - W6a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat - W6b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm |
| W7 |  | Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka - Zrnitost 1,5 mm - Na vyztužený lepící stěrkový tmel a s tepelnou izolací z EPS - V místě dozdívek a zapravení nových oken - Barvu omítky a tloušťku EPS zvolit dle stávajícího stavu |
| Stropy – malby a podhledy |  |  |
| C1 |  | Malba disperzní interiérová, na novém štuku, barva bílá - Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat |
| C2 |  | SDK podhled na systémovém ocelovém roštu - C2.1 – stavební SDK desky tl. 12,5 mm - C2.2 – impregnované SDK desky - Malba disperzní interiérová, barva bílá - SV 2950 nebo 2600 mm |
| C3 |  | Malba disperzní interiérová černá Na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat Pod stropem zavěšen bílý akustický podhled – desky systémové, formát 600x1200 mm |
| C4 |  | Lamelový akustický panel, použitý jako podhled. - Materiál MDF + dýha - Dekor dub přírodní (nebo podobný) - Černý podklad - Podvěšeno pod stávající omítkou, v požadované výšce, včetně obkladu boků, na systémovém ocelovém roštu |

Před realizací budou nabídnuty vzorky všech povrchů ke schválení projektantovi a TDI!