# 001 -18

### Nebíčko

## Mimořádná prohlídka

### Prohlídku provedl Ing. Petr Jedlinský, 05.08.2025

Objekt: 001 -18  (Nebíčko )	Název mostu: Dolní Dobrouč

Prohlídku provedl: Ing. Petr Jedlinský

Datum prohlídky: 05.08.2025

Úvodní informace

Prohlídka byla provedena na základě objednávky projektanta - Ing. Šír - projektování dopravních staveb a.s.

Směr popisu: Z levého břehu na pravý

Způsob zpřístupnění: Z terénu

Počasí: skorojasno	Teplota vzduch: 10.0	Teplota NK: 11.0

## A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ev.č.: 001 -18	Č. komunikace: 001	Název objektu: Dolní Dobrouč , Nebíčko

Okres.: Ústí nad Orlicí	GPS:

Liniové staničení: _	Číslo úseku: 	Úsekové staničení: _

## B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

Založení mostu je dle ML hlubinné na řadě velkoprůměrových želbet. pilot o průměru 400 mm (vždy 10 ks). Svahy jsou před opěrami původně zpevněny zatravňovacími tvárnicemi, nyní proveden částečný těžký kamenný zához. Na konci mostu za OP2 je situován inundační objekt zvyšující kapacitu povodí.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

Opěry OP1 a OP2 jsou masivní z prostého betonu tloušťky 1,50 m, úložné prahy jsou železobetonové. Povrch je upraven omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

Křídla jsou krátká betonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska

Nosná konstrukce je na opěry uložena na vrstvě lepenky.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry

Podpovrchové mostní závěry.

Izolační systém

Hydroizolace pravděpodobně celoplošná z NAIP, ukončená pod římsami.

Nosná konstrukce

1 mostní pole. 
	Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 6ks prefabrikovaných typových nosníků I-73/27 m. Nosníky jsou zmonolitněny ve spárách, nad opěrami jsou provedeny koncové příčníky, nad nosníky spádový beton. 
	Konstrukční výška je 1,14 m. Délka přemostění je 25,20. Celková délka mostu je 30,50 m. Most je kolmý 90°.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

Vozovka se živičným krytem přes celou volnou šířku mostu 7,20 m, bez obrubníků.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky

Levostranný betonový chodník z betonových lícových prefabrikátů šířky 1,38 m, bez obrubníků.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

Železobetonové monolitické s přesahem opatřeným okapničkou, šířka 0,58 m.

Odvodňovací zařízení

Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Zábradlí na mostě je ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní, složené z dílů, výška konstrukce zábradlí je 0,98 m. Zábradlí je kotveno sloupky přímo do říms. PKO je provedeno nátěrem.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu

Na mostě jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem

Cizí zařízení na mostě

Na návodní straně mostu navigační tabulky povodí.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany

V současnosti jsou provedeny záhozy z lomového kamene podél obou opěr ve směru navigace toku.

Území pod mostem a přístupové cesty

Pod mostem je regulované koryto přemosťovaného toku řeky Tiché Orlice.

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty

Břehy jsou částečně zpevněné. Dobře přístupné z okolního terénu.

## C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

Legislativa

K mostu není evidován výpočet zatížitelnosti mostu.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso Piloty

U obou opěr odkryté hlavy většiny hlubinných pilot, podemletí stability svahů a kaverny do betonových částí opěr v úrovni základové spáry až do 0,80 m.
	Beton pilot je velmi špatné kvality - degradace betonu do 50 mm, u některých pilot nedostatek kameniva v horní části pilot (piloty nebyly přebetonovány).
	Hlava druhé piloty zprava u OP2 je nahrazena patníkem.
	Hrana 4 pilot u OP 2 vpravo je 20 cm před lícem opěry.
	Některé piloty u OP1 přesahují před líc opěry.
	Místy jsou hlavy pilot vyspraveny cementovou maltou - malty místy odpadává.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

Opěry jsou podemlety místy až na úroveň rubu opěr - důvod propadu vozovky na začátku mostu vpravo.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Poteklé čelní plochy opěr vodou z netěsných mostních závěrů.
	Povrchová degradace betonu opěr.
	Místy zelený povlak na čelní ploše opěr.
	Lokálně vápenné výluhy.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

Degradovaný beton krátkých křídel, plošné znečistění, uchycena drobná vegetace, zelené zbarvení

Nosná konstrukce

Nedostatečné krytí třmínků krajních nosníků na pohledové ploše, koroze výztuže.
	Místy vápenné výluhy ve spárách mezi jednotlivými nosníky. 
	Není provedeno odvodnění dutin nosníků.
	Ojediněle odkryté třmínky výztuže, trhlinky a lokální opady krycí vrstvy v dobetonávkách nosníků
	Lokálně poteklý bok NK vpravo v 1. polovině mostu.
	Místy tvorba krápníků v blízkosti opěr - zatékání do NK z netěsných mostních závěrů.
	Průsak s výluhy na boku nosníku konci mostu vpravo v místě vedení předpínací výztuže.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

Drobné nečistoty s uchycenou vegetací na krajnicích vozovky.
	Výškové nerovnosti krytu v přechodových oblastech
	Propad krytu vozovky na začátku mostu vpravo.
	Trhliny v krytu vozovky.
	Příčná rozvětvená trhlina na konci mostu v místě mostního závěru.
	Výtluk v krytu vozovky na konci mostu vlevo v místě mostního závěru.
	Zbytky posypového materiálu na krajnicích.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky

Výškové nerovnosti, olámané hrany lícních prefabrikátů směrem do vozovky
	Ve spárách uchycená drobná vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

Zvětralý beton povrchu obou říms, počínající degradace betonu do hloubky cca 20 mm.
	Plošně uchycen mech a výkvět, vegetace v podélné spáře mezi chodníkem na levé straně 
	Pod římsami zatéká do krajních nosníků, nefunkční okapničky

Odvodňovací zařízení

Dle vlhkých míst na vozovce pravděpodobně dochází k tvorbě kaluží vpravo podél římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Ocelové zábradlí na mostu; konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům ČSN 73 6203, naměřená výška zábradlí 0,98 m (musí být min. 1,10 m)
	Poruchy PKO: zašlý ochranný nátěr, lokální oděrky a odlupující se ochranný nátěr, koroze prvků zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Na konci mostu vpravo nad inundačním objektem není osazeno zábradlí proti pádu.

Území pod mostem a přístupové cesty

Rozpadlé opevnění svahů podél opěr z tvárnic.
	Opevnění je částečně nahrazeno těžkým kamenným záhozem na pravé straně.

## D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nebylo předmětem prohlídky

## E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Termín splnění: pravidelně – na jaře

Odstranit nečistoty a zbytky posypového materiálu z krajnic mostu.

Termín splnění: V nejbližší době

Vyspravit propad vozovky na začátku mostu vpravo.

Termín splnění: V nejbližší době

Osadit značku Z4 před propad vozovky na začátku mostu vpravo.

Termín splnění: V nejbližší době

Zajistit zpracování projektové dokumentace na zajištění stability mostu - opěr.
	Doporučuji odtěžení rubu opěr a materiálu pod opěry na úroveň min hladiny vodního toku. 
	Očistit povrch pilot vodním paprskem a následně provést betonáž bloku betonu na celou šířku opěr.
	Betonáž provádět z rubu opěr s převýšením cca 20 cm, aby došlo k celkovému plošnému podbetonování.

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Provést opravu nátěru zábradlí.

Termín splnění: do 1 roku

Provést sanaci trhlin v krytu vozovky.

Termín splnění: V nejbližší době

Provést nové opevnění svahu koryta pod mostem.

Termín splnění: do 1 roku

Po podbetonování opěr zajistit podrobný statický výpočet se stanovením aktuálních hodnot zatížitelností mostu.

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Na podhled říms osadit okapničky.

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Osadit zábradlí proti pádu na římsu inundace vpravo.

## F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Se závěry MMP byl seznámen Ing. Fiala - projektant

## G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

| ### Stavebně-technické stavy Spodní stavba: VI - Velmi špatný Koeficient stavebního stavu: 0.4 Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Mostní vybavení: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné | ### Zatížitelnost Vn: 8.0 Vr: 16.0 Ve: 0.0 Fe: 0.0 |
| --- | --- |

Rok příští HMP: 2026

Poznámka

Odhad zatížitelnosti má omezenou platnost nejvýše 1 rok.
	Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z HMP z roku 2021 provedené panem Soukupem.

Tuto mostní prohlídku provedl:

Ing. Petr Jedlinský

E-mail: jedlinsky.p@centrum.cz

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů na pozemních komunikacích

Ev.č. oprávnění: 083/2003

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

| začátek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| levá strana | pravá strana |
| opěra na začátku mostu | opěra na konci mostu vpravo |
| opěra na konci mostu vlevo | opěra na začátku mostu vpravo |
| opěra na začátku mostu vlevo | oprava pilot cementovou maltou |
| pilota na začátku mostu | svislá trhlina piloty |
| OP1 vpravo | patník na hlavě piloty |
| předsazená pilota OP2 vpravo | kvalita betonu pilot |
| kvalita betonu pilot | degradace betonu piloty |
| beton s nedostatkem kameniva | beton bez kameniva |
| OP2 vpravo | OP2 vlevo |
| podhled NK ve směru od OP1 | bok NK vpravo |
| bok NK vpravo | průsak NK |
| bok NK vlevo | propad vozovky na začátku vpravo |
| krajnice vpravo | trhliny v krytu vozovky |
| poruchy krytu na konci mostu | krajnice vlevo |
| kryt chodníku - poruchy | koroze prvků zábradlí |
| chybějící zábradlí nad inundací vpravo | tvorba kaluží vpravo |