LIBUŠE  NĚMCOVÁ – PROJEKČNÍ     KANCELÁŘ

- AUTORIZOVANÝ  TECHNIK

- Projektová činnost ve výstavbě

- Bacháčkova č.p. 1629

- P A R D U B I C E

tl. 777 902 157

O B S A H    :

T e c h n i c k á   z p r á v a

KOMUNIKACE

Výkresová dokumentace

SO02-01     	Situace technického řešení

SO02-02     	Řez A-A

SO02-03     	Řez B-B

Vypracoval		René Němec

Zodp. proj.                 	Libuše Němcová

KÚ  Pardubice     MěÚ    PARDUBICE

Akce  Rekonstrukce venkovního rozvodu

vody v areálu Střední průmyslové              Datum              12. 2015

chemické, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Investor :  PARDUBICKÝ   KRAJ

Komenského náměstí 125,  Pardubice

KOMUNIKACE                         Číslo přílohy                SO 02

KOMUNIKACE

Oprava komunikací :

Z důvodů výkopových prací dojde v části areálu k poškození komunikací a chodníku.

Povrch I.

V prostoru vjezdové brány a u vstupu do objektu školy budou provedeny výkopové práce.

Dojde zde k částečné výměně živičného povrchu - asfaltu

Povrch II.

V prostoru hřiště a dílen budou provedeny výkopové práce.

Dojde zde k částečné výměně živičného povrchu - asfaltu

Povrch III.

V prostoru za tělocvičnou budou provedeny výkopové práce.

Dojde zde k uvedení chodníku do původního stavu. Veškeré stávající betonové dlaždice budou použity.

Konstrukce komunikace – povrch I:

- asfaltový beton ACO 11 50/70 (ABS II) tl. 40mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfalt. emulzí 0,5 kg/m˛ ČSN 736129

- obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSI) tl. 60mm ČSN EN 13108-1

- infiltrační postřik emulzí 1,0 kg/m˛ ČSN 7361291

- vrstva směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC) tl. 120mm ČSN EN 14227-1

- štěrkodrť ŠD tl. 200mm ČSN 736126-1

Celkem 420mm

Plocha kumunikace – 90.0 m2

Konstrukce komunikace – povrch II:

- asfaltový beton ACO 11 50/70 (ABS II) tl. 40mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfalt. emulzí 0,5 kg/m˛ ČSN 736129

- obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSI) tl. 60mm ČSN EN 13108-1

- infiltrační postřik emulzí 1,0 kg/m˛ ČSN 7361291

- vrstva směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC) tl. 120mm ČSN EN 14227-1

- štěrkodrť ŠD tl. 200mm ČSN 736126-1

Celkem 420mm

Plocha kumunikace – 45.0 m2

Konstrukce chodníku – povrch III:

- betonová dlažba tl. 80mm ČSN 736131-1

- kladecí vrstva fr. 2-5mm tl. 40mm ČSN 736131-1

- vrstva směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC) tl. 120mm ČSN EN 14227-1

- štěrkodrť ŠD tl. 200mm ČSN 736126-1

Celkem 440 mm

Plocha chodníku – 41.0 m2

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavba bude provedena za vyloučení dopravy.

Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační:

- vytyčení podzemního vedení

- vybudování zařízení staveniště

- sejmutí stávajících povrchů

- okopávky pro nové konstrukční vrstvy

- pokládka nového rozvodu vody,

- úprava a hutnění zemní pláně

- pokládka nestmelených podkladových vrstev komunikace, osazení obrubníků

- pokládka asfaltového betonu, betonové dlažby

- dokončovací práce,

- likvidace zařízení staveniště.

Odkopávky a vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku, kterou si určí

zhotovitel.

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích,

dopravě, skladování apod.

Převážnou část zemních prací bude tvořit bourání stávajících chodníků, zpevněných

ploch, komunikací apod..

Bourací práce

V areálu školy odstranit stávající zpevněnou plochu povrch asfaltový beton v prostoru výkopových prací, tl.100mm, drcené kamenivo tl. 250mm.

Odstranit stávajícího chodníku umístěného v prostoru za tělocvičnou. Betonové dlaždice – budou použity zpět.

Bezpečnost práce

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů

o bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo

do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro staveb. firmy a subjekty, které

provádějí stavební práce.

Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech

opatření vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se

zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610.