| MECHANIKA ZEMIN | 29/7/2026 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | ČÍSLO ÚKOLU :20184808 |
| --- | --- |

|  | SONDAxsonx |  | V 1 | V 1 | V 1 | V 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 0,8 - 1,8 | 4,0 - 5,0 | 8,0 - 9,0 | 0,7 - 1,2 |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 408 | 409 | 410 | 411 |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | NEPORUŠENÝ | POLOPORUŠ. | NEPORUŠENÝ | POLOPORUŠ. |
| VLHKOST |  | x4x | 0,182 | 0,273 | 0,256 | 0,221 |
| VLHKOST OBJEMOVÁ |  | [%]x7x | 34,3 |  | 40,1 |  |
| OBJ. HMOTNOST VLHKÁ |  | [kg/m3] x8x | 2230 |  | 1966 |  |
| OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ |  | [kg/m3] x9x | 1887 |  | 1565 |  |
| OBJEMOVÁ TÍHA |  | [N/m3] x10x | 21869 |  | 19280 |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x | 2720 |  | 2750 |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 32 | 32 | 73 | 37 |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 15 | 15 | 22 | 17 |
| INDEX PLASTICITY |  | [%]x14x | 17 | 17 | 51 | 20 |
| PÓROVITOST |  | [%]x15x | 31 |  | 43 |  |
| ČÍSLO PÓROVITOSTI |  | x16x | 0,45 |  | 0,75 |  |
| SATURACE |  | [%]x17x | 111,9 |  | 93,1 |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN 14688 |  | x18x | saclSi | Si | Cl | siCl |
| KLASIFIKACE ČSN 73 1001 |  | x19x | F6 CL | F6 CL | F8 CV | F6 CI |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x26x | F6 CL | F6 CL | F8 CV | F6 CI |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | F6 CL | F6 CL | F8 CV | F6 CI |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ |  | x21x | TUHÁ | MĚKKÁ | TUHÁ | TUHÁ |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 0,81 | 0,28 | 0,93 | 0,74 |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 2,13 | 5,67 | 1,16 | 1,18 |
| BARVA VZORKU |  | x24x | OKR TMAVÝ | HNĚDOŠEDÁ | ŠEĎ STŘEDNÍ | OKR TMAVÝ |
| TVAR ZRN |  | x27x | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno |
| TVAR ZRN |  | x28x | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno |
| OBSAH UHLIČITANŮ |  | [%]x30x |  |  |  |  |
| EDOMETRIKÝ MODUL Eoed |  | [MPa] x33x | 5,64 |  | 5,87 |  |
|  |  | x34x | 9,80 |  | 10,95 |  |
|  |  | x35x | 9,42 |  | 14,31 |  |
|  |  | x36x | 8,75 |  | 12,16 |  |
| ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ V TOTÁL. N.* |  | x41x |  |  |  |  |
| SOUDRŽNOST V TOTÁL. PARAM. |  | [MPa] x42x |  |  |  |  |

| MECHANIKA ZEMIN | 29/7/2026 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | ČÍSLO ÚKOLU :20184808 |
| --- | --- |

|  | SONDAxsonx |  | V 2 | V 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 1,5 - 3,0 | 9,8 - 11,0 |  |  |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 412 | 413 |  |  |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | NEPORUŠENÝ |  |  |
| VLHKOST |  | x4x | 0,247 | 0,260 |  |  |
| VLHKOST OBJEMOVÁ |  | [%]x7x |  | 40,7 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VLHKÁ |  | [kg/m3] x8x |  | 1977 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ |  | [kg/m3] x9x |  | 1570 |  |  |
| OBJEMOVÁ TÍHA |  | [N/m3] x10x |  | 19388 |  |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x |  | 2789 |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 34 | 78 |  |  |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 16 | 24 |  |  |
| INDEX PLASTICITY |  | [%]x14x | 18 | 54 |  |  |
| PÓROVITOST |  | [%]x15x |  | 44 |  |  |
| ČÍSLO PÓROVITOSTI |  | x16x |  | 0,79 |  |  |
| SATURACE |  | [%]x17x |  | 93,2 |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN 14688 |  | x18x | clSi | Cl |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 1001 |  | x19x | F6 CL | F8 CV |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x26x | F6 CL | F8 CV |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | F6 CL | F8 CV |  |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ |  | x21x | TUHÁ | TUHÁ |  |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 0,52 | 0,96 |  |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 1,13 | 1,08 |  |  |
| BARVA VZORKU |  | x24x | OKR TMAVÝ | ŠEĎ TMAVÁ |  |  |
| TVAR ZRN |  | x27x | nestanoveno | nestanoveno |  |  |
| TVAR ZRN |  | x28x | nestanoveno | nestanoveno |  |  |
| OBSAH UHLIČITANŮ |  | [%]x30x |  | 0,2 |  |  |
| EDOMETRIKÝ MODUL Eoed |  | [MPa] x33x |  |  |  |  |
|  |  | x34x |  |  |  |  |
|  |  | x35x |  |  |  |  |
|  |  | x36x |  |  |  |  |
| ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ V TOTÁL. N.* |  | x41x |  | 31,4 |  |  |
| SOUDRŽNOST V TOTÁL. PARAM. |  | [MPa] x42x |  | 0,1 |  |  |