G T S – geotechnický servis

## Stanovení stlačitelnosti v Edometru

| NÁZEV ÚKOLU : MORAVSKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO ÚKOLU : 20184808 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA : | V 1 |  |  | HLOUBKA OD : |  |  | 0,8 | DO : |  | 1,8 |  |  | [m] |  |  | LAB. Č. : | 408 |  |  |
| POČÁTEČNÍ VÝŠKA hor : |  | 2,5 |  | [cm] |  | PRŮMĚR : |  |  | 10 |  | [cm] |  |  | VYŘÍZNUTÝ |  |  |  |  |  |
| VZOREK | NEZALIT |  |  |  |  |  |  | REKONSOLIDOVANÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLHKOST VÁHOVÁ |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 18,6 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |
| VLHKOST OBĚMOVÁ |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 34,9 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 32,7 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VYSUŠ. |  |  | [kg/m3] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 1880 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VLHKÁ |  |  | [kg/m3] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 2230 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 2351 |  |  |
| PÓROVITOST |  |  | [%] |  | : |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SATURACE |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 113,1 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 127,8 |  |  |
| TYP ZEMINY PODLE ČSN 73 6133 |  |  |  |  | : |  |  | F6 CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  |  | [%] |  | : |  |  | 32 |  | INDEX PLASTICITY : |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |

REKONSOLIDACE

| PŘITÍŽENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | ODLEHČENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | PŘITÍŽENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | ODLEHČENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0,410 | 10 | 0,391 | 35 | 0,580 | 10 | 0,510 |

PŘETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY

EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE

| ZATĚŽ STUPEŇ [kPa] | MODUL NEZALIT. VZORKU [MPa] | POMĚR: DEFOR- MACE [%] | SOUČINITEL KONSOLID. [cm2/s] | OBJEM. HMOT. VLHKÁ [kg/m3] | PÓROV- VITOST [%] | SATU- RACE [%] | ČÍSLO STLAČ. [MPa-1] | KOEF. OBJEM STLAČ. [MPa-1] | INDEX STLAČ. | SOUČIN. STLAČ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 03,2 |  | 2253 | 28,7 | 109,0 |  |  |  |  |
|  | 5,64 |  |  |  |  |  | 0,257 | 0,1773 | 0,042 | 79,168 |
| 100 |  | 04,0 |  | 2274 | 28,0 | 112,6 |  |  |  |  |
|  | 9,80 |  |  |  |  |  | 0,148 | 0,1020 | 0,048 | 69,959 |
| 200 |  | 05,1 |  | 2298 | 27,3 | 116,9 |  |  |  |  |
|  | 9,42 |  |  |  |  |  | 0,154 | 0,1062 | 0,086 | 38,713 |
| 300 |  | 06,1 |  | 2323 | 26,5 | 121,8 |  |  |  |  |
|  | 8,75 |  |  |  |  |  | 0,165 | 0,1143 | 0,129 | 25,870 |
| 400 |  | 07,3 |  | 2351 | 25,6 | 127,5 |  |  |  |  |

G T S – geotechnický servis

## Stanovení stlačitelnosti v Edometru

| NÁZEV ÚKOLU : MORAVSKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO ÚKOLU : 20184808 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA : | V 1 |  |  | HLOUBKA OD : |  |  | 8,0 | DO : |  | 9,0 |  |  | [m] |  |  | LAB. Č. : | 410 |  |  |
| POČÁTEČNÍ VÝŠKA hor : |  | 2,5 |  | [cm] |  | PRŮMĚR : |  |  | 10 |  | [cm] |  |  | VYŘÍZNUTÝ |  |  |  |  |  |
| VZOREK | NEZALIT |  |  |  |  |  |  | REKONSOLIDOVANÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLHKOST VÁHOVÁ |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 27,2 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 22,6 |  |  |
| VLHKOST OBĚMOVÁ |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 42,1 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VYSUŠ. |  |  | [kg/m3] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 1545 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 1661 |  |  |
| OBJ. HMOTNOST VLHKÁ |  |  | [kg/m3] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 1966 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 2036 |  |  |
| PÓROVITOST |  |  | [%] |  | : |  |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SATURACE |  |  | [%] |  | PŘED ZKOUŠKOU : |  |  | 96,0 |  | PO ZKOUŠCE : |  |  |  |  |  |  | 94,7 |  |  |
| TYP ZEMINY PODLE ČSN 73 6133 |  |  |  |  | : |  |  | F8 CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  |  | [%] |  | : |  |  | 73 |  | INDEX PLASTICITY : |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |

REKONSOLIDACE

| PŘITÍŽENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | ODLEHČENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | PŘITÍŽENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] | ODLEHČENÍ [kPa] | STLAČENÍ [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 0,489 | 10 | 0,440 | 170 | 0,780 | 10 | 0,681 |

PŘETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY

EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE

| ZATĚŽ STUPEŇ [kPa] | MODUL NEZALIT. VZORKU [MPa] | POMĚR: DEFOR- MACE [%] | SOUČINITEL KONSOLID. [cm2/s] | OBJEM. HMOT. VLHKÁ [kg/m3] | PÓROV- VITOST [%] | SATU- RACE [%] | ČÍSLO STLAČ. [MPa-1] | KOEF. OBJEM STLAČ. [MPa-1] | INDEX STLAČ. | SOUČIN. STLAČ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 03,9 |  | 1968 | 41,6 | 87,2 |  |  |  |  |
|  | 5,87 |  |  |  |  |  | 0,303 | 0,1704 | 0,049 | 83,077 |
| 100 |  | 04,7 |  | 1986 | 41,1 | 89,1 |  |  |  |  |
|  | 10,95 |  |  |  |  |  | 0,162 | 0,0913 | 0,052 | 78,434 |
| 200 |  | 05,6 |  | 2004 | 40,6 | 91,1 |  |  |  |  |
|  | 14,31 |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,0699 | 0,070 | 58,316 |
| 300 |  | 06,3 |  | 2019 | 40,1 | 92,8 |  |  |  |  |
|  | 12,16 |  |  |  |  |  | 0,146 | 0,0822 | 0,113 | 36,267 |
| 400 |  | 07,2 |  | 2036 | 39,6 | 94,8 |  |  |  |  |