Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email : gtservis@volny.cz          stránky : http://www.geotechnickyservis.cz

LABORATORNÍ  ZKOUŠKy

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

červenec 2026

Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email : gtservis@volny.cz          WWW stránky : http://www.geotechnickyservis.cz

VÝSLEDKY
 LABORATORNÍCH  ZKOUŠEK

Název úkolu : MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Zakázkové číslo               20184808

Laboratorní čísla vzorků      408 - 413

Datum ukončení zakázky        19.07.2018

Předmět zkoušení              indexové zkoušky,klasifikace
                                     podle norem pro zakládání
                                     staveb

Místo měření                  laboratoř - Papírenská 1, Praha 6

Odběratel                     GEOSERVIS

Zpracoval: Tomáš  O u ř a d a   - GEOTECHNICKÝ  SERVIS

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.3362/96 ze dne
                 1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno

Za protokol o zkoušce odpovídá  Tomáš Ouřada.

Zpracoval : Tomáš Ouřada  ...............

červenec  2018

|  | PROHLÁŠENÍ SHODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | My | Tomáš Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( Název dodavatele ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( adresa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že požadovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanovení na vzorcích akce : |  |  |  |  |  |  |  | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ( 6vz.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( název, typ, počet jednotek ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na něž se vztahuje toto prohlášení, jsou ve shodě s následující normou ( normami ), nebo jiným normativním dokumentem ( dokumenty ) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ČSN uvedené v textu zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha 19.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Tomáš Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Místo a datum ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Jméno a podpis pověřené osoby ) |  |  |  |  |  |
|  | #### DECLARATION OF CONFORMITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### We | Tomáš Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( supplier´s name ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( address ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Declare under our sole responsibility that the test(s) of soil mechanics - job : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name, type, numbers of items ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To which this declaretion relates is in conformity with the following standard(s), or other normative document(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Czech Standards in following Report of test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomáš Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Date and place ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name and signature of autorized person ) |  |  |  |  |  |

|  | # Ú v o d Do laboratoře G T S bylo dodáno 6 vzorků zemin odebraných z lokality MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Dodané 3 vzorky zemin byly odebrány jako neporušené a 3 vzorky jako poloporušené, tj. se zachováním vlhkosti materiálu v době odběru vzorku. Bylo požadováno stanovení základních indexových zkoušek a zatřídění vzorků podle norem pro zakládání staveb. Z technického hlediska, byly vzorky velmi kvalitně odebrány a v průběhu zkoušek nebyly zjištěny žádné nepříznivé okolnosti, které by měly vliv na kvalitu provedených laboratorních prací. Způsob provedení laboratorních prací Laboratorní zkoušky byly prováděny postupy podle současně platných norem. Protože předpokládáme, že zpracovatelům úkolu jsou postupy zkoušek známé, neuvádíme podrobné popisy způsobů provedení, ale pouze výčet provedených stanovení a odkazy na čísla použitých norem. stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12 stanovení stlačitelnosti zemin ČSN CEN ISO/TS 17892-5 stanoven zrnitosti ČSN CEN ISO/TS 17892-4 stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS 17892-1 stanovení objemové hmotnosti ČSN CEN ISO/TS 17892-2 stanovení zdánl.hustoty pevných částic ČSN CEN ISO/TS 17892-3 Na základě provedených laboratorních zkoušek byly vzorky klasifikovány podle systémů obsažených v těchto základních stavebních normách pro zakládání staveb : ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 1001 norma neplatná ČSN 75 2410 (1997) Malé vodní nádrže Z výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou vypočteny u plastických materiálů charakterizující vlastnosti podle těchto vztahů : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # index konzistence : Ic = |  |  |  |  |  |  | # wL - wn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ip |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### Ic | = | index konzistence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wL | = | mez tekutosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wn | = | Vlhkost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | index koloidní aktivity IA = |  |  |  |  |  |  |  | ### Ip |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsah částic < 0.002 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IA | = | index koloidní aktivity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pórovitost : 1 - ( |  |  |  |  |  |  |  | a |  | ) . 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a = |  |  |  |  |  |  | Objemová hmotnost vysušené zeminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s = |  |  |  |  |  |  | Zdánlivá hustota pevných částic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saturace : |  |  |  |  |  | wn ( 100-n ) s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wn = |  |  |  |  |  | Vlhkost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s = |  |  |  |  |  | Zdánlivá hustota pevných částic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n = |  |  |  |  |  | Pórovitost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empirické stanovení propustnosti Stanovení koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je prováděno empiricky ze zrnitostní křivky, způsobem podle MALLLET-PACQUANT a podle HAZENA. V případě jemnozrnných materiálů, kdy nelze tímto způsobem určit koeficient propustnosti, je stanovení provedeno způsobem CARMAN-KOZENY. Výsledky laboratorních zkoušek Přílohy zjištěných laboratorních výsledků jsou uspořádány v tomto pořadí: Souhrn základních laboratorních výsledků Grafické znázornění zrnitostního složení vzorků Grafické znázornění namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla Číselné vyjádření zrnitosti na skupině vybraných velikostí zrn Empirické stanovení propustnosti ze zrnitosti espzz Stanovení propustnosti zeminy pro radon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z á v ě r Charakteristika dodaného materiálu pro základní klasifikační soubor je uvedena v následujícím certifikátu vzorku. V tomto certifikátu laboratorního vzorku jsou kromě grafického znázornění zrnitostní křivky uvedeny podíly jednotlivých frakcí tj. jílu, prachu, písku a štěrku. U písčitých a štěrkových zemin jsou vypočteny postupem podle ČSN 73 1001 hodnoty čísla stejnozrnnosti a čísla křivosti. U zemin plastických ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergových mezí ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky znázorněny. U těchto plastických materiálů je uveden SKEMPTONův diagram, kde na základě vztahu indexu plasticity a obsahu jílovitých částic ve vzorku je možno orientačně určit mineralogický typ jílové frakce. Graficky je rovněž u těchto plastických materiálů znázorněn diagram plasticity ( např. podle ČSN 73 1001 ) a čárkovanými souřadnicemi je znázorněno položení tohoto vzorku v grafu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě neplastických materiálů tyto grafy nejsou uvedeny. V konečné tabulce tohoto certifikátu vzorku jsou uvedeny všechny současné i minulé klasifikace podle běžných norem pro zakládání staveb a faktory ovlivňující tuto klasifikaci ( například obsah organických příměsí ). Uveden je rovněž nejen název zeminy podle ČSN 73 1001, ale i původní název zeminy, který dříve určovala ČSN 72 1002 z roku 1972. Na základě provedených laboratorních zkoušek jsou dodané vzorky zemin klasifikovány takto : Sonda : V 1, hloubka 0,8 - 1,8 m, lab.č. 408 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 1,9 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 5,8 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě okrová JÍLOVITOPÍSČITÁ HLÍNA Vzorek obsahuje 8 % jílu, 66 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 74 % ), 26 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=17%, Wl=32% index konzistence = 0,81 = konzistence tuhá. Zemina neobsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy saclSi. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CL - jíl s nízkou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : V 1, hloubka 4 - 5 m, lab.č. 409 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,2 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 7,2 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Hnědošedá HLÍNA Vzorek obsahuje 3 % jílu, 78 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 81 % ), 19 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=17%, Wl=32% index konzistence = 0,28 = konzistence měkká. Zemina neobsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy Si. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CL - jíl s nízkou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : V 1, hloubka 8 - 9 m, lab.č. 410 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = NEPATRNÁ maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = NEPATRNÁ KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Šedý JÍL Vzorek obsahuje 44 % jílu, 52 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 96 % ), 4 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je velmi vysoce plastická-Ip=51%, Wl=73% index konzistence = 0,93 = konzistence tuhá. Zemina obsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy Cl. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F8 CV - jíl s velmi vysokou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina nevhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : V 2, hloubka 0,7 - 1,2 m, lab.č. 411 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,7 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 9,7 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě okrový HLINITÝ JÍL Vzorek obsahuje 17 % jílu, 67 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 84 % ), 16 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je středně plastická-Ip=20%, Wl=37% index konzistence = 0,74 = konzistence tuhá. Zemina neobsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy siCl. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CI - jíl se střední plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : V 2, hloubka 1,5 - 3 m, lab.č. 412 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,7 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 9,7 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě okrová JÍLOVITÁ HLÍNA Vzorek obsahuje 16 % jílu, 68 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 84 % ), 16 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=18%, Wl=34% index konzistence = 0,52 = konzistence tuhá. Zemina obsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy clSi. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CL - jíl s nízkou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : V 2, hloubka 9,8 - 11 m, lab.č. 413 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = NEPATRNÁ maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = NEPATRNÁ KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě šedý JÍL Vzorek obsahuje 50 % jílu, 50 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 100 % ), 0 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je velmi vysoce plastická-Ip=54%, Wl=78% index konzistence = 0,96 = konzistence tuhá. Zemina obsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy Cl. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F8 CV - jíl s velmi vysokou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina nevhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |