# TABULKY PODLAH

Podlahy budou prováděny podle ČSN 74 4505, technologických podkladů dodavatele a technologických předepsaných dilatačních celcích. Nášlapné vrstvy podlah musí mít součinitel smykového tření 0,3 u místností užívaných veřejností 0,5.

Na povrchové vrstvy podlah smí být použito hmot s indexem šíření plamene po povrchu is   100 mm/min.

Elektrostatické budou po ukončení stavebních prací vyčištěny a napuštěny systémovými roztoky dle postupu níže, tato úprava bude součástí dodávky podlahy.

## Podlaha S1

| - stěrka s vodotěsnou a protiskluznou úpravou, mechanicky odolná, vytažená na betonový sokl do v. 100mm + horní líc soklu | tl. 3mm |
| --- | --- |
| - Spojovací můstek |  |
| - ŽB deska |  |
| celkem | tl.3mm |

05/2018                                                                                             Vypracoval: Ing. Jiří Vašíček