TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785  487 785

PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY III

CHRUDIM, PÍŠŤOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM

AST – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AST-9 TECHNICKÉ STANDARDY

Vypracoval:	Ing. Jan Jireček	Zakázkové číslo:	18/13

HIP:	Ing. René Hubka	Archivní číslo:	407

Odp. projektant:	Ing. René Hubka	Číslo paré:

ZÁŘÍ 2013

1. Základy a betony

Beton do základových pasů

Beton typový podle EN-206-1

Stupeň vlivu prostředí XC2(CZ)

Pevnostní třída C25/30

Jmenovitá horní mez frakce kameniva 22mm

Kategorie obsahu chloridů CL 0,2

Stupeň konzistence S3

Podkladní betony

Beton typový podle EN-206-1

Stupeň vlivu prostředí X0

Pevnostní třída C16/20

2. Svislé nosné konstrukce

Obvodový plášť

Keram. tvárnice 36,5 P+D pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo tloušťky 365 mm

Rozměry d/š/v [mm]  247/365/238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  770-790

Hmotnost [kg/ks]  max. 17,0

Pevnost v tlaku  P10

Tloušťka zdiva [mm]  365

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  47

Požární odolnost  REI 180 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  2,82 - 2,52

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,130 - 0,145

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  0,33 - 0,37

Vnitřní nosné zdivo

Keramická tvárnice 30 P+D pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné  zdivo tloušťky 300 mm

Rozměry d/š/v [mm]  247/300/238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  800-870

Hmotnost [kg/ks]  cca 15,4

Pevnost v tlaku  P10

Tloušťka zdiva [mm]  300

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  52

Požární odolnost  REI 180 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  1,21

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,25

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  0,70

Keramická tvárnice 25 P+D pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné zdivo tloušťky 250 mm s vylepšenými akumulačními a akustickými vlastnostmi

Rozměry d/š/v [mm]  372/250/238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  980

Hmotnost [kg/ks]  cca 21,7

Pevnost v tlaku  P10

Tloušťka zdiva [mm]  250

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  55

Požární odolnost  REI 180 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  0,71

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,35

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,05

Keramická tvárnice 14 P+D pro omítané jednovrstvé vnitřní nenosné zdivo tloušťky 140 mm na klasickou maltu.

Rozměry d/š/v [mm]  497/140/238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  870

Hmotnost [kg/ks]  cca 14,4

Pevnost v tlaku P10

Tloušťka zdiva [mm]  140

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  44

Požární odolnost  REI 120 DP1, EI 180 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  0,51

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,28

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,30

Keramická tvárnice 11,5 pro zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na akustický útlum.

Rozměry d/š/v [mm]  497/115//238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  1050

Hmotnost [kg/ks]  cca 14,4

Pevnost v tlaku  P10

Tloušťka zdiva [mm]  115

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  47

Požární odolnost  EI 180 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  0,36

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,32

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,60

Keramická tvárnice 8 pro zdivo vnitřních příček tloušťky 80 mm.

Rozměry d/š/v [mm]  497/80/238

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]  800-1000

Hmotnost [kg/ks]  max. 9,5

Pevnost v tlaku  P10

Tloušťka zdiva [mm]  80

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  39

Požární odolnost  EI 60 DP1

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]  0,28

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]  0,29

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K]  1,90

3. Úpravy povrchů vnějších

Vnější tepelně izolační systém dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Zateplovací systém bude včetně všech systémových prvků (zakládací lišta, rohové lišty, APU lišty, okapničky, atd.)

Lepicí hmota

Sypná hmotnost :				cca 1,5 kg/dm3

Objemová hmotnost čerstvé malty:		cca 1,6 kg/dm3

Pevnost v tlaku po 28 dnech :		min. 8 Mpa

Přídržnost k podkladu po 28 dnech :		min. 0,3 Mpa

Mrazuvzdornost :				min. 25 cyklů

Tepelná odolnost :				-40°C až +80°C

Stěrková hmota

Sypná hmotnost :				cca 1,45 – 1,55 kg/dm3

Objemová hmotnost čerstvé malty:		cca 1,6 kg/dm3

Pevnost v tlaku po 28 dnech :		min. 13 Mpa

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech :	min. 5 Mpa

Přídržnost k podkladu po 28 dnech :		min. 0,3 Mpa

Mrazuvzdornost :				min. 25 cyklů

Tepelná odolnost :				-40°C až +80°C

Tepelný izolant:

Desky z pěnového polystyrenu tl. 180 – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Součinitel tepelné vodivosti:	0,039 (W/m2.K)

Odchylka tloušťky T:	T2

Odchylka délky L: 	L2

Odchylka šířky W: 	W2

Pravoúhlost  S:	S2

Rovinnost  P:	P4 ±3 mm

Pevnost v ohybu BS:	BS 115

Napětí v tlaku CS(10):	CS(10)70

Rozměrová stabilita DS(N):	DS(N)2

Rozměrová stabilita DS(70,-):	DS(70,-)1

Pevnost v tahu TR:	TR100

Nasákavost WL(T):	5

Nasákavost WL(P) (kg/m3)

Faktor difuzního odporu m (-):	20 - 40

Pevnost ve smyku (kPa):	50

Reakce na oheň:	E

Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3):	13,5 - 18

Kontaktní zateplovací systém soklu XPS:

Na soklové partie stavby bude použit extrudovaný polystyren tl. 150mm se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou.

Součinitel tepelné vodivosti:	0,034 (W/m2.K)

Odchylka tloušťky T:	T1

Odchylka délky L: 	L2

Odchylka šířky W: 	W2

Pravoúhlost  S:	S2

Rovinnost  P:	P4 ±3 mm

Pevnost v ohybu BS:	 BS 250

Napětí v tlaku CS(10):	CS(10)200

Rozměrová stabilita DS(N):	DS(N)2

Rozměrová stabilita DS(70,-):	DS(70,-)1

Deformace tlakem DLT(1):	DLT(1)5

Pevnost v tahu TR:	TR150

Nasákavost WL(T):	WL(T)5

Faktor difuzního odporu m (-):	40 - 100

Pevnost ve smyku (kPa):	50

Reakce na oheň:	E

Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)     25 - 35

Standardní rozměry:   desky 1250 x 600 mm

Kontaktní zateplovací systém z minerální vaty:

Součinitel tepelné vodivosti:	0,036 (W/m2.K)

Napětí v tlaku CS(10):	CS(10)30

Rozměrová stabilita DS(70,-):	DS(70,-)1

Pevnost v tahu TR:	TR100

Nasákavost WL(T):	1

Nasákavost WL(P) (kg/m3):	3

Faktor difuzního odporu m (-):	1

Reakce na oheň:	A1

Výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví prozateplovací systémy alkalivzdorná.

Hmoždínky:

Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým trnem, patřičné délky pro zvolenou tloušťku zateplovacího systému.

Omítka vnější:

Silikonová omítka

- vysoce prodyšná omítka

- odolnější vůči bionapadení

- samočistící efekt

- střednězrnná velikost zrna 2,0 mm

4. Podlahy a podlahové konstrukce včetně obkladů

Litý podlahy

Samonivelační litý materiál na bázi cementu s použitím i do vlhkého prostředí.

Pevnostních třída:		C25 – F5

Maximální zrno: Dmax 	8 mm

Tloušťka: 			65 mm

PVC

- Homogenní podlahová krytina z PVC

- Celková tloušťka ≥ 2,0 mm

- Zátěž dle EN 685 ≥ třídy 33 (komerční vysoké- prostory s intenzivním využíváním), třída opotřebení T

- Antistatická, odolná vůči chemikáliím

- Hořlavost dle EN 13501-1   Bfl-s1

- Protiskluznost skupiny ≥ R 10

- Včetně soklíku

- Vhodné pro vodní podlahové vytápění

Ve vstupech do budovy jsou navrženy venkovní čistící rohože na obuv ze speciálního měkkého vinylu s ochranou proti působení UV záření olemovány hliníkovým rámem.

Keramická dlažba

Hutné glazované obkládačky I.jakosti.

Dlaždice musí splňovat hygienické požadavky dle Vyhlášky MZ ČR Č.76/91Sb. Dlažba bude protiskluzná R9-12.

Obklad bude pokládán vč. rohových, dilatačních a ukončovacích lišt. Formáty obkladů budou korespondovat s dlažbou a budou vybrány podle předložených vzorků. Součástí obkladů budou i listely a dekóry pro danou řadu zvoleného obkladu. Obklady (barevná kombinace) budou vybrány podle předložených vzorků a návrhů z koupelnového studia.

Lepidlo na lepení obkladů a dlažeb

Flexibilní lepidlo do interiéru, materiálová báze cement a jemnozrnné přísady.

Objemová hmotnost čerstvé malty cca 1,5 kg/dm3

Tloušťka lepícího lože do 8 mm

Počáteční tahová přídržnost   1 N/mm2

Tahová přídržnost po ponoření do vody  1 N/mm2

Tahová přídržnost po působení tepla   1 N/mm2

Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení 1 N/mm2

Doba zavadnutí: tahová přídržnost      0,5 N/mm2

Teplota zpracování/teplota podkladu +5 °C až +25 °C

Skluz   0,5 mm

Spotřeba 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm

Tepelná odolnost –30 °C až +80 °C

Venkovní zámková dlažba

Budou použity tři různé velikosti dlažby v kombinaci (např. kámen č. 1 240x160 mm,  kámen č. 2 160x160 mm, kámen č. 3 160x80 mm)

Tloušťka					60 mm

Barva						kombinace různých barev, podzim

Povrchová impregnace

Pevnost lomové zatížení			Nejméně 250 N.mm-1

Pevnost v příčném tahu			Nejméně 2,9 MPa

Odolnost proti brusu				Šířka drážky nejvýše 20 mm

Odolnost proti povětrnostním vlivům	průměrný úbytek nejvýše 1 kg/m2 po 100 cyklech

5. Výplně otvorů

Okna a dveře

Konstrukce:

Provedení oken z plastového profilu - 6 komor o stavební hloubce min.82 mm. Barva profilů - bílá/bílá.

Součinitel prostupu tepla rámu a křídla Uf ≤ 0,9 W/(m2K), součinitel prostupu celého okna UW ≤ 0,95 W/(m2K). Jednotlivé hodnoty U musí být doloženy certifikátem. Hodnota UW musí být doložena výpočtem pro jednotlivé pozice. Navrhované řešení musí vyhovovat hodnotám na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu v souladu s normou ČSN 73 0540-2 včetně návrhových hodnot vnitřního prostření budovy, ve znění této normy z roku 2007.

Zasklení:

Izolační trojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s tepelným distančním rámečkem (max. 0,05 W/m2K) a s mezi-skelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu. Ug ≤ 0,6 W/(m2K), g ≥ 53, zvukový útlum min. 32 dB.

U všech výplní bude použito bezpečnostní zasklení.

Kování:

Celo-obvodové bezpečnostní kování s bezpečnostními uzavíracími body a s pojistkou proti současnému sklopení a otevření a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru:

Rámy oken budou kotveny pozinkovanými rámovými kotvami. Kotvy osadit do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011 a vyhlášky 148/2007 Sb., to znamená zevnitř parotěsně a z venku vodovzdorně a paropropustně.

Akustické vlastnosti:

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 73 0532 a ČSN EN 12354-2 a musí být v souladu se zákonem 502/200 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.

Ostatní:

Dodávka musí zahrnovat dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování. Součástí bude interiérová dřevotřísková parapetní deska potažená vysokotlakým laminátem, dvakrát zaoblená hrana výšky 36mm, dezén olše.

Vnitřní dveře

Výplň dveří: 		plná dřevotřísková deska

Povrchová úprava: 	HPL laminát - vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm

Barva: 			dezén olše

Kování: 		zámek FAB, klika, povrch satinovaný chrom, kliky oblé hrany, do

koupelen a WC osadit WC zavírač, těsnění, dveřní zarážky

6. Izolace proti vodě

Hydroizolace spodní stavby

Izolační folie z měkčeného PVC bez vyztužení. Izolace plní zároveň funkci proti pronikání radonu z podloží. Použití pod hlavní objekt.

Tloušťka:							1,5 mm

mez pevnosti v tahu v podélném směru (EN ISO 527) 	≥ 16 N/mm2

poměrné prodloužení při přetržení 				≥ 275 %

mez pevnosti v tahu v příčném směru (EN ISO 527) 	≥ 16 N/mm2

poměrné prodloužení při přetržení 				≥ 275 %

rozměrová stálost v podélném směru 			<  2 %

rozměrová stálost v příčném směru 				<  2 %

Hydroizolace ostatní

Izolační modifikovaný pás SBS, vložka z polyesterové rohože a skleněné mřížky. Použití pod zídky, venkovní prostory, atd.

tloušťka 				4,0 mm

reakce na oheň 			třída E

nejvyšší tahová síla podélně 		1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm

příčně 					1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

tažnost podélně i příčně 		12 % ± 5 %

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	300 N ± 100 N

faktor difúzního odporu μ 		30 000

Tekutá hydroizolační stěrka

Tekutá izolace do vlhkých prostor na podlahu včetně vytažení 300 mm na stěny. Aplikace ve dvou vrstvách. Rohové spáry a spoje podlaha – stěna utěsnit páskou.

Materiálová báze bezrozpouštědlová, pryskyřičná disperze, jednosložková

Hustota  cca 1,5 kg/dm3

Spotřeba dvojnásobný nátěr při minimální spotřebě cca 1,0 kg/m2

Tloušťka:				1,0 mm

Parotěsná folie

Parotěsná folie pod tepelnou izolací střešního pláště. Všechny spoje důkladně lepeny včetně prostupů.

Požární vlastnosti		třída E

Pevnost			450/400 N/5 cm

Teplotní odolnost		- 40 °C až + 80 °C

Hmotnost			180 g/m²

7. Izolace tepelné

Zateplení obvodového pláště

Viz. bod 3 Úpravy povrchů vnějších

Zateplení podlah

Tepelná izolace do podlah  tl. 220 mm

Součinitel tepelné vodivosti0,037 	(W/m2.K)

Odchylka tloušťky T	T1

Odchylka délky L	L1

Odchylka šířky W	W1

Pravoúhlost  S	S1

Rovinnost  P	P3

Pevnost v ohybu BS	BS 150

Napětí v tlaku CS(10)	 CS(10)100

Rozměrová stabilita DS(N)	 DS(N)5

Rozměrová stabilita DS(70,-)	 DS(70,-)1

Deformace tlakem DLT(1)	DLT(1)5

Faktor difuzního odporu	30 - 70

Reakce na oheň	E

Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 18 - 23

Zateplení střechy

Foukaná minerální izolace na bázi čediče

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD  (W.m-1.K-1)		0,040

Setřepaná střední objemová hmotnost (kg.m-3)			50 – 90

Měrná tepelná kapacita cD J.kg-1.K-1				840

Bod tání t °C 								≥ 1000

Podkladní izolace prosklených stěn

Tepelná izolace pod prosklené stěny a vstupní dveře tl. 60 mm

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)]						0,04

Pevnost v tlaku při 5% deformaci  (MPa)						1,94

Pevnost v tlaku při 2% deformaci  (MPa)						1,55

Pevnost v tlaku při 0,2% pružné deformaci  (MPa)					1,56

Modul pružnosti (MPa)								85

Dlouhodobá nasákavost při ponoření % 						5-10

Propustnost vodních par (g/m2/24h)							42

8. Tesařské konstrukce

Krov bude proveden ze sbíjených příhradových vazníků. Dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Dimenzování jednotlivých vazníků bude provedeno v rámci výrobní dokumentace.

9. Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské prvky v exteriéru budou z poplastovaného plechu. Jedná se o okapy, svody včetně kotlíků a příslušenství, podokapní žlab, závětrné lišty, venkovní parapety, atd..

Barva:		venkovní parapety-bílá, ostatní-antracit

Lícová strana plechu:

Nosný ocelový plech tl. 0,6 mm

Oboustranný zinkový povlak min. 350 g/m2

Pasivační chemická úprava plechu

Základní nátěr – dvouvrstvý organický polyesterový lak o celkové tloušťce min. 50 µm

HB polyester

Rubová strana plechu:

Nosný ocelový plech tl. 0,6 mm

Oboustranný zinkový povlak min. 350 g/m2

Epoxidový lak 10 µm

10. Krytiny tvrdé

Keramická střešní taška v provedení engoba

Barva červený odstín

Součástí dodávky budou všechny systémové tašky jako jsou rohové, hřebenáče, provětrávací, prostupové atd. Akceptovatelné formáty tašek:

Pojistná hydroizolace

Plošná hmotnost:			140 g/m2 (±10)

Třída reakce na oheň:			E

Odolnost proti pronikání vody:	W1

Tepelný rozsah použití:		-40°C až +80°C

Pevnost v tahu podélně:		290 N/50mm

Pevnost v tahu příčně:		205N/50mm

Tažnost podélně:			55%

Tažnost příčně:			80%

Parotěsná zábrana

Požární vlastnosti:			třída E, EN 13501-1, těžce hořlavá, B1 dle DIN 4102

(Protokol Z-PA-III/2.1268)

Pevnost:				cca 450/400 N/5 cm, EN 12311-2

Hodnota rd:				cca 150 m

Teplotní odolnost:			-40°C až + 80°C

Hmotnost:				cca 180 g/m2

11. Malby

1x bílá malba , 2x barevná malba. Výběr barevných odstínů bude určen investorem po předložení vzorků.

12. Ostatní

OSB desky

Výpočtová hodnota µ EN ISO 12572 –		200

Tepelná vodivost λR EN 13986 W/(mK) 		0,13

Specifická tepelná kapacita c DIN 4108-4 J/(kgK) 	2 100

Třída stavebních materiálů DIN 4102-1 		B2

Chování při požáru (t > = 9 mm) EN 13501-1 	D-s2

Kuchyňská linka

Kuchyňská linka tvaru U se zabudovanou ledničkou,el. sporákem,dřezem, myčkou a mikrovlnou troubou, linka bude v délkách 1,77+0,60m, 1,1m, 1,77+0,60m, nad jednou stranou délky 1,77m budou osazeny horní skříňky výšky 660mm

Korpus:		LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor olše

Dvířka, frézování:	LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor olše, zavírání s

tlumením

Záda dvířek:	 	viz. dvířka

Sololak:		Portofino

Pracovní deska:	tl. 38 mm, dekor bude určen po předložení vzorků , těsnící lišta stěna/deska

(pracovní deska 870mm nad čistou podlahou)

Sokl:			výška 10 cm, olše

Technické parametry vestavných spotřebičů:

Lednička:		Energetická třída	A+++

Spotřeba		max 0,5 kWh/24h

Objem chladničky:	min. 339 l

Objem mrazáku:	min. 92 l

Hlučnost:		max 39 dB

Barva:			nerez

Výbava:		Ventilátor, antibakteriální ochrana, samoodmrazování,

min. 4 police z tvrzeného skla

Vestavná el. trouba:	Energetická třída	A

Max příkon:		3,58 kW

Objem			min. 62 l

Výsuvy:		min 2x teleskopický výsuv

Barva:			nerez

Výbava:		samočištění, dětská pojistka, gril

Vestavná indukční deska:	Energetická třída	A

Max příkon:		3,68 kW

Typ desky:		indukční

Počet plotýnek	4

Barva:			černá

Výbava:		dětská pojistka, indikátor zbytkové teploty, senzorové

Ovládání, funkce booster na dvou varných zónách

Vestavná myčka nádobí:	Energetická třída	A+

Max příkon:		0,93 kWh

Šířka:			600 mm

hlučnost		max 42 dB

Počet mycích ramen:	3

Výbava:		plně integrovaná, indikátor soli, indikátor leštícího

prostředku, samovyvážecí dvířka,

Vestavná mikrovlnná trouba:		Příkon:			max 1,27 W

Objem:		min. 17 l

Hlučnost:		max 56 dB

Vybavení:		nerez provedení, hodiny, displej, elektronické

ovládání, vnitřní osvětlení, bezpečnostní pojistka (zámek)