Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Obvazový materiál, tampony, kompresy, vata

Část 1: Kompresy z gázy sterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:

| Položka veřejné zakázky | Kompresy z gázy sterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| min. 8 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 2: Tampony z gázy sterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:

| Položka veřejné zakázky | Tampony z gázy sterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| stáčené z gázových přířezů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stočeno do oválného či kulatého tvaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 9x9cm á 5 ks s RTG nití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 3: Roušky břišní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:

| Položka veřejné zakázky | Roušky břišní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Roušky břišní - sterilní |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené a prošité okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| předepraná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, vysoce savá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| s RTG kontrastní páskou a tkanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Roušky břišní - nesterilní |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené a prošité okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| předepraná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, vysoce savá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| s RTG kontrastní páskou a tkanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 4: Ostatní gázové výrobky

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:

| Položka veřejné zakázky | Ostatní gázové výrobky |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Ostatní gázové výrobky sterilní |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gázové přířezy 16 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní gázové výrobky nesterilní |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gáza přířezy skládané, bal. max 50 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gáza přířezy bal. max 500 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 5: Kompresy z gázy nesterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:

| Položka veřejné zakázky | Kompresy z gázy nesterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 8 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 6: Tampony z gázy nesterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:

| Položka veřejné zakázky | Tampony z gázy nesterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| stáčené z gázových přířezů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stočeno do oválného či kulatého tvaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 200 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 9-12x9-12cm s RTG nití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 30-33x30-33cm s RTG nití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 7: Komprese z netkaného textilu

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:

| Položka veřejné zakázky | Komprese z netkaného textilu |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Komprese z netkaného textilu, sterilní |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komprese z netkaného textilu, nesterilní |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 8: Komprese z netkaného textilu s rozstřižením do Y

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:

| Položka veřejné zakázky | Komprese z netkaného textilu s rozstřižením do Y |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozstřiženo do tvaru Y | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 9: Kompresy s vysokou savostí

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 9:

| Položka veřejné zakázky | Kompresy s vysokou savostí |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Komprese s vysokou savostí, sterilní |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé jádro z drcené celulózy nebo viskózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrch z dvojité vrstvy netkané textilie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná hydrofobní vrstva zabraňující prosáknutí tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilně baleno po 1ks, balení max 50ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| proužek indikující vnější stranu krytí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komprese s vysokou savostí, nesterilní |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé jádro z drcené celulózy nebo viskózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrch z dvojité vrstvy netkané textilie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná hydrofobní vrstva zabraňující prosáknutí tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| proužek indikující vnější stranu krytí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 50 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 10: Polstrovací obvazy pod sádru, vatové

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 10:

| Položka veřejné zakázky | Polstrovací obvazy pod sádru, vatové |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| syntetická vata | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tloušťka vrstvy 1,5-2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružný, měkký, prodyšný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| neabsorbuje vlhkost - hydrofobní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 11: Vata buničitá, nesterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 11:

| Položka veřejné zakázky | Vata buničitá, nesterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 100% bělená celulóza, krepová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jemná, stejnoměrná struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, bezprašná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| max váha kartonu do 15 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lehce oddělitelné čtverečky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 12: Vata buničitá, sterilní

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 12:

| Položka veřejné zakázky | Vata buničitá, sterilní |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 100% bělená celulóza, krepová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jemná, stejnoměrná struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, bezprašná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |